CHUNG HONG CO., LTD.

ROOM303,NO.626,KUANG FU SOUTH ROAD,

TAIPEI,TAIWAN.

| DATA SHEET : PPC (HR-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Physical Properties |  | Test Method |  | Unit |  | PPC (HR-1) |  |
| Density |  | D-792 |  | kg f/cm3 |  | 0.98 |  |
| IZOD Impact Strength |  | D-256 1/4'' (room temperature) |  | kg fcm/cm |  | 14.4 |  |
|  |  | D-256 1/8'' (room temperature) |  | kg f/cm2 |  | 14.5 |  |
| Flexural Strength |  | D-790 |  | kg f/ cm2 |  | 476 |  |
| Flexural Modulus |  | D-790 |  | kg f/ cm2 |  | 16630 |  |
| Melt Index |  | D-1238 @230℃ ,2160g |  | g/10min |  | 0.6 |  |
| Electrical Conductance | volume resistivity | ASTMD-257 |  | Ω-cm |  | <104 |  |
|  | surface resistivity | ASTMD-257 |  | Ω |  | <105 |  |
| Processing: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PPC(HR-1) can be directly used in injection, extrusion. Predrying is recommended if the material has stored for a long time (2-4 hours at 70℃~80℃). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Extrusion material temperature: 200℃~220℃ |  |  |  |  |  |  |  |